环保洁净无机抗菌油漆

长久性抗菌灭藻灭苔藓油漆在水务系统中的水质洁净效果

人类第一生存条件水及设施如何确保洁净？随着生活水平的不断提高，人们在不断追求生活中洁净水质所带来的健康。提高储水、输水、用水的保洁质量，对于水务系统设施利用无机抗菌材料制作，可带来洁净的水质。抗菌油漆涂刷在水设备、设施表面能长期性、反复性、自动性杀灭各种细菌、苔藓菌、藻菌等。自来水厂各种设施、各种饮用水池（罐、塔）、食品厂、制药厂、游泳池、水产养殖场（池）、污水处理厂。长期浸泡水中的设备、设施进出水管网，能有效防止细菌、苔藓菌、藻类菌的滋生。能自动性永久抗杀细菌，而且产品本身无挥发，无消耗，具有长久性超洁净、耐水泡、耐洗刷性能。凡是有涂膜存在的地方，各种细菌、苔藓菌、藻菌等藻群就能自动杀灭，并有效防止菌类的滋生。

主要技术性能

项目	单位	技术指标

固体含量	%	≥70

干燥时间	小时	表干1h,实干24h

光泽（60°）	单位值	≥70

附着力（划圈）       级	1

冲击性	厘米	50

冲击性	             厘米	              50

耐水性	             长期	              不起泡、不脱落

耐酸性	             20%硫酸，96h	      不起泡、不脱落

耐盐性	             10%NaCl,96h	      不起泡、不脱落

耐热性	             (170±2)℃,24h	      不剥落

抗大肠杆菌	         %	                  灭菌率98.5

抗金黄色葡萄球菌	 %	                  98.5

无机抗菌油漆是将各类无机氧化物和无机金属盐类，经过特定的工艺和方法制成抗菌油漆。这种抗菌灭藻油漆属微溶出接触型。这种油漆国内首创，是特种抗菌、灭毒、防藻水务专用环保洁净油漆。

接触型无机抗菌油漆的突出特点是，使用抗菌金属离子。利用这些金属离子的超强抗菌能力（或称超微量浓度的金属离子作用即Oligodunamie）进行灭菌。利用抗菌金属离子从载体中的缓释功能，长期、有效地杀抑附着在物体表面的有害微生物。当细菌、霉菌、藻类等微生物接触到释放的抗菌金属离子后，这些抗菌有效成份带正电荷，而微生物带负电荷。根据库伦力，两者很容易相互吸附。当微生物细胞表面积蓄一定数量的抗菌金属离子时，它就会有效地击穿细胞壁、粉碎其细胞膜、接触到细胞内的蛋白质和核酸。便产生化学反应，使蛋白质变性，降低蛋白酶的活性。因蛋白质是一切生命的基础，蛋白质的失活，就影响细胞的代谢和呼吸功能，便无法分裂、繁殖，直至死亡，从而完成了抑菌、灭藻的全过程。它和传统的溶出型有机抗菌剂不同，后者在杀抑菌类和藻类的同时，消耗（挥发）了自身；而本类抗菌油漆在杀死细胞后，本身并没消耗，仍然存在，可继续杀抑新的菌类和藻类。这就是它能保持长效抗藻的原因所在。

抗藻效果实际实验（抗菌油漆中添加的抗菌剂）

在河北省南戴河取海水三份，各1.25mL，用做两个试验样本和对照样本。其中一个试验样本中添加3%的防藻该专用无机抗菌剂，另一个试验样本中添加3%的其它类型抗菌剂。对照样本不加抗菌剂。8月7日起，将试验样本和对照样本同样放在露天条件下，逐日观察样本情况。约在9月份，对照样本的海水便逐渐变绿。说明海水中开始生长藻类。直到11月，对照样本的海水便逐渐变黄。说明海水中藻类自然死亡。相反，添加了抗菌剂的样本，全程清澈，没长藻类。证明本抗菌剂具有良好的抗藻功能。

此外，广东省微生物检测中心又对添加了该抗菌剂的油漆做抗藻试验，结果如下：藻类：

芬芳桔色藻（Trentepohlia odorata）

四尾栅藻（Scenedesmus quadricauda）

小球藻（Chlorella vulgaris）

眉藻属（Calothrix SP）

颤藻属（Oscillatoria SP）

检测依据和方法：参照STD.ASTM.D5589-97执行。

藻类生长情况：2003.3.24送样，2003.5.6签发。期间上述藻类均未见生长。

结论：抗菌剂具有抑制藻类生长的性能。

无机抗菌漆的安全性

无机抗菌剂，经中国医学科学院药研所分别做了正式毒理检测，结果证明均是安全的。检测结果如下:

名称	内容	结果

急性毒性灌胃	20只小鼠按抗菌剂量10g/kg灌胃	观察14天，精神、食欲正常，无死亡

急性毒性皮下注射	20只小鼠按抗菌剂量5g/kg皮下注射	观察14天，注射部位皮肤未见异常

完整皮肤一次给药刺激	3只家兔背部脱毛区涂含3%抗菌剂	观察72小时，受试区未见异常反应

划破皮肤一次给药刺激	3只家兔背部脱毛划破口处涂含3%抗菌剂	观察72小时，受试区未见异常反应

完整皮肤多次给药刺激	3只家兔背部脱毛区涂含3%抗菌剂每日一次连续一周	观察72小时，受试区未见异常反应

划破皮肤多次给药刺激	3只家兔背部脱毛划破口处涂含3%抗菌剂每日一次连续一周 	观察72小时，受试区未见异常反应

皮肤过敏	30豚鼠背部脱毛涂含3%抗菌剂致敏接触，激发接触分别为14天	观察72小时，未见过敏反应

使用这种建筑涂料既有高效灭菌作用，又是十分安全的。

抗菌灭藻漆使用方法简单

这种特种专用涂料可采用喷涂、辊涂、刷涂或浸涂，在水泥、金属、石材等上面，都有良好的附着力，并且具有优异的抗菌、抑藻功能。该漆自然干燥后，便可长期抑制藻类、细菌及苔藓菌生长。

无机抗菌油漆虽说是个产品，但给水务系统带来很多方便。例如：食品厂、制药厂、饮料厂、水处理厂等装水的容器经常生长各种藻类、黏黏的苔藓、黑藻类，致使水质受到严重污染，南方更甚。采用这种油漆涂刷后，不会生长各类苔藓和藻类，可以节约洗池、刷罐的费用，减少水资源的浪费，又保证水质环保、无菌滋生，免去了无机物的消杀工作，和有机物的消杀所带来的水质污染，能起到真正的环保洁净。产品由中国科学院理化技术研究所与珠海宝丰鑫化工有限公司联合研发生产。

珠海：李占一

2010-8-14

TEL: 13807577585

E-mail:lizhanyi51@163.com